Выбор оптимального варианта рукояти экскаватора с позиции теории принятия решений

Т.Н. Роговенко, М.М. Зайцева, Ф.С. Копылов, В.С. Крымский

Донской государственный технический университет

Аннотация: Представлена модель выбора оптимального варианта рукояти экскаватора, сочетающая в себе классические методы принятия решения и статистическое моделирование параметров несущей способности и нагруженности.

Ключевые слова: принятие решений, надежность ресурс, моделирование, одноковшовый экскаватор, рукоять, оптимизация.

Постановка задачи

С позиции теории принятия решений задача выбора оптимального варианта конструкции рукояти экскаватора является многокритериальной и принимаемой в условиях риска [1]. В данной работе осуществлена попытка найти оптимальный вариант, исходя из одного критерия – заданного минимального ресурса рукояти Tз, учитывая, что параметры несущей способности σ-1д и нагруженности σсв носят вероятностный характер и могут быть заданы соответствующими распределениями.

Множество альтернатив складывается из нескольких вариантов конструкций рукояти, для трех марок сталей (15ХСНД, 09Г2С, сталь 20), трех значений толщины стенки (12, 10 и 8 мм) и двух вариантов увеличения площади опасного сечения. Такой подход дал n=18 вариантов рукояти.

Элементы матрицы решений  определяются как разница между ресурсом , полученным для генеральной совокупности в результате  применения FISP-метода [2], и заданным ресурсом Tз:

,

где  - тип грунта (j=1,…,4), i – номер альтернативы (i=1,…,n).

В предположении, что тип грунта как внешнее условие эксплуатации экскаватора оказывает решающее значение на напряжения, возникающие в опасном сечении, ресурс может быть определен по формуле Веллера-Серенсена-Когаева [3-5]:

,

где  - предел выносливости детали,  - средневзвешенные напряжения, соответствующих разным типам грунта ,  - базового числа циклов, f  - частоты нагружения, m - показатель кривой Веллера, - поправочного коэффициента для несимметричных циклов нагружения. Для каждой альтернативы  предел выносливости и средневзвешенные напряжения заданы распределениями Вейбулла:

и Фишера-Типпета

где a, b, c – параметры масштаба, формы и сдвига соответственно [2,6].

В таблице 1 представлены значения средневзвешенных напряжений в опасном сечении, соответствующие разным типам грунтов [7] и полученные FISP-методом.

Таблица № 1

Средневзвешенные напряжения для разных типов грунтов

| № варианта рукояти | Тип грунта |
| --- | --- |
|  | Легкий | Средний | Тяжелый | Сверхтяжелый |
| 1 | 89,7 | 103,7 | 108,2 | 121,5 |
| 2 | 90,4 | 104,4 | 103,5 | 110,1 |
| 3 | 68,8 | 79,3 | 82,8 | 83,7 |
| 4 | 96,1 | 103,6 | 108,2 | 112,5 |
| 5 | 67,8 | 78,4 | 81 | 91,7 |
| 6 | 68,8 | 71,5 | 74,5 | 83,7 |
| 7 | 96,1 | 96,3 | 100,4 | 112,8 |
| 8 | 90,4 | 104,4 | 109 | 110,1 |
| 9 | 68,8 | 79,3 | 82,8 | 83,7 |
| 10 | 76,2 | 76,2 | 91,8 | 103,2 |
| 11 | 72,6 | 83,8 | 87,4 | 88,3 |
| 12 | 74,5 | 85,9 | 89,5 | 96,9 |
| 13 | 76,3 | 88,2 | 91,8 | 103,1 |
| 14 | 72,6 | 83,8 | 87,4 | 88,3 |
| 15 | 74,5 | 85,9 | 89,5 | 96,9 |
| 16 | 76,2 | 82,1 | 85,6 | 92,8 |
| 17 | 72,6 | 83,8 | 87,4 | 88,3 |
| 18 | 74,5 | 75,6 | 78,76 | 88,8 |

В таблице 2 представлены значения ресурса рукояти, соответствующие  разным типам грунтов и полученные FISP-методом, с указанием вероятности qj  появления внешнего условия Gj .

Таблица № 2

Значения ресурса рукояти экскаватора

| № варианта рукояти | Тип грунта |
| --- | --- |
|  | Легкий | Средний | Тяжелый | Сверхтяжелый |
| qj | 0,25 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
| 1 | 429 | 168 | 127 | 60 |
| 2 | 565 | 142 | 155 | 86 |
| 3 | 25004 | 4021 | 2350 | 2028 |
| 4 | 234 | 145 | 111 | 86 |
| 5 | 4789 | 1273 | 953 | 308 |
| 6 | 10943 | 6808 | 4155 | 1007 |
| 7 | 325 | 321 | 242 | 112 |
| 8 | 686 | 168 | 111 | 101 |
| 9 | 25964 | 4158 | 2428 | 2094 |
| 10 | 4762 | 4715 | 879 | 304 |
| 11 | 16165 | 2705 | 1611 | 1410 |
| 12 | 28135 | 3187 | 1710 | 506 |
| 13 | 1935 | 580 | 417 | 157 |
| 14 | 8033 | 1455 | 887 | 781 |
| 15 | 32350 | 3608 | 1927 | 566 |
| 16 | 3463 | 1784 | 1231 | 605 |
| 17 | 26868 | 4252 | 2490 | 2171 |
| 18 | 28988 | 23092 | 12387 | 1961 |

Для поиска оптимального варианта использованы следующие критерии [1, 8-10]:

- Минимаксный .

- Байеса-Лапласа , где qj – вероятность появления внешнего условия Gj .

- Гурвица , где c – весовой множитель, .

- Ходжа-Лемана , где ( – весовой множитель, .

Результаты поиска оптимального варианта рукояти по нескольким критериям представлены в таблице 3.

Таблица № 3

Результаты применения критериев

| № п/п | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Оптимальный вариант |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZMM | - | 17 |
| 2 | ZBL | - | 17 |
| 3 | ZH | с 0,91 | 17 |
| 4 | ZH | 0,706 < с < 0,91 | 18 |
| 5 | ZH | с < 0,706 | 15 |
| 6 | ZHL | ( 0,021 | 17 |
| 7 | ZHL | ( > 0,021 | 18 |

Таким образом, применение нескольких критериев выбора оптимального варианта в сочетании со статистическим моделированием позволило принять обоснованное техническое решение о том, что наилучшей является рукоять, изготовленная из стали 15ХСНД с толщиной стенки 10 мм и увеличенным на 20% опасным сечением.

Литература

- Мушик Э., Мюллер П. Методы принятия технических решений//Москва: Мир, 1990. C. 35-40.

- Rogovenko T.N., Zaitseva M.M. Small-sample evaluation of dipper stick service life//Engineering Studies. 2017. Issue 3 (2). vol. 9. pp. 522-529.

- Серенсен С.В., Когаев В.П., Шнейдерович Р.М. Несущая способность и расчет деталей машин на прочность.// М.: Машиностроение, 1975. C. 52-60.

- Когаев В.П., Петрова И.М. Расчет функции распределения ресурса деталей машин методом статистических испытаний // Вестник машиностроения. 1981. №1. С. 9 – 11.

- Роговенко Т.Н., Зайцева М.М. Оценка оптимального значения вероятности безотказной работы деталей машин, на примере рукояти одноковшового экскаватора// Инженерный вестник Дона. 2016. №4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2016/3848.

- The Weibull Distribution: A Handbook Horst Rinne// Chapman and Hall/CRC Reference. 2008. pp. 215-220.

- Вернези Н.Л. Метод оценки прочности металла неразрушающим способом с использованием априорной информации// Инженерный вестник Дона. 2013. №3. URL:  ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2013/1898.

- А.С. Антонова, К.А. Аксенов. Многокритериальное принятие решений в условиях риска на основе интеграции мультиагентного, имитационного, эволюционного моделирования и численных методов// Инженерный вестник Дона. 2012.  №4 часть 2.URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4p2y2012/1466.

- Makhutov N.A. A criterion base for assessment of strength, lifetime, reliability, survivability, and security of machines and man-machine systems// Journal of Machinery Manufacture and Reliability. 2013 V. 42. № 5. pp. 364-373.

- Стародубцева С.А., Гусев А.С. Прогнозирование остаточного ресурса конструкций и деталей машин // Известия Московского государственного технического университета МАМИ. 2012. Т. 1. № 2 (14). С. 355-360.

References

- Mushik Je., Mjuller P. Metody prinjatija tehnicheskih reshenij [Methods of making technical decisions]. M.: Mir, 1990. pp. 35-40.

- Rogovenko T.N., Zaitseva M.M. Engineering Studies. 2017. Issue 3 (2). vol. 9. pp. 522-529.

- Serensen S.V., Kogaev V.P., Shnejderovich R.M. Nesushhaja sposobnost' i raschet detalej mashin na prochnost'. [Carrying capacity and calculation of machine parts for durability]. M.: Mashinostroenie, 1975. pp. 52-60.

- Kogaev V.P., Petrova I.M. Russian Engineering Research. 1981. №1. pp.9–11.

- Rogovenko T.N., Zaitseva M.M. Inženernyj vestnik Dona (Rus). 2016. № 4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2016/3848.

- Chapman and Hall/CRC Reference. 2008. pp. 215-220.

- Vernrzi N.L. Inženernyj vestnik Dona (Rus). 2013. № 3 (26). URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2013/1898.

- Antonova A.S., Aksenov K.A. Inženernyj vestnik Dona (Rus). 2012.  №4, p. 2. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4p2y2012/1466.

- Makhutov N.A. Journal of Machinery Manufacture and Reliability. 2013 V. 42. № 5. pp. 364-373.

- Starodubceva S.A., Gusev A.S. Izvestija Moskovskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta MAMI. 2012. V. 1. № 2 (14). pp. 355-360.