Снижение эксхаляции дочерних продуктов радона из строительных материалов в воздух жилых помещений

Л.И. Хорзова , О.А.Быкадорова

Волгоградский государственный технический университет, г.Волгоград

Аннотация: Рассмотрен вопрос снижение эксхаляции дочерних продуктов радона из строительных материалов в воздух жилых помещений. Приведены характеристики материалов, полученных с использованием радиационной технологии.

Ключевые слова: радон, эксхаляция, эквивалентная доза, объемная активность, эманирование радона, проницаемость, полимеры, строительные материалы, гамма фон, радон, радионуклиды, альфа-частицы.

Накопление радона в жилых помещениях является весьма актуальной проблемой и привлекает внимание специалистов в развитых странах мира. Исследования показали, что дочерние продукты распада радона, попадая в организм человека интенсивно его облучают. Тем самым вызывая серьезные заболевания – рак лёгких, рак молочной железы и т.д. Люди, как правило даже не замечают этого излучения. Основными источниками поступления радона в жилой дом являются строительные материалы и почва (рис.1) [1; 2].

Рис.1. Поступление радона в среднестатистический стандартный жилой дом

Установлено, что появление злокачественных опухолей зависит от дозы облучения[3;4].

Величина объемной активности радона в разных странах отличается в десятки раз, так в одних странах объемная активность радона зарегистрирована на уровне 300 Бк/м3, в других - 20 000 Бк/м3 [1]. Принятые критерии защитных мероприятий в существующих зданиях в разных странах мира существенно отличаются друг от друга [3].

Так, в США защитные мероприятия считаются необходимыми при среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности дочерних продуктов радона более 190 Бк/м3, в Канаде [3] необходимость защитных мероприятий установлена при 550 Бк/м3, в Швеции [4]-400 Бк/м3.

В среднемировой эффективной эквивалентной дозе облучения человека естественными радионуклидами 2,4 мЗв/год доза облучения короткоживущими продуктами распада 222Rn составляет 1,1мЗв/год, а долгоживущими в цепочке 210Pb(210Bi(210Po – 0,12мЗв/год [2].

Объемная активность дочерних продуктов радона в воздухе жилых помещений зависит от многих факторов, но основной вклад в объемную активность радона вносят строительные конструкции помещений и эманирование радона из почвы [5;6].

Дочерние продукты радона имеют, в основном, α- излучение с энергией - 4,7 МэВ [7]. Пробег альфа-частиц в воздухе описывается соотношением:

Rα = к Е3/2, 					(1)

где Rα – пробег, см; к - численный коэффициент, зависящий от температуры и давления; Е - энергия α-частиц, МэВ.

При температуре 15 °С и давлении 760 мм рт.ст. к = 0,318, т.е.

Rα=0,318,см.                                         (2)

В любом другом веществе пробег с точностью ± 15% подсчитывается по формуле:

Rα=, см, 				(3)

где: А - атомный вес материала: - плотность, г/см3.

Следует отметить, что в биологической ткани (= 0,95 г/см3) пробег α-частиц с энергией 4,7 Мэ В составляет 40 мкм.

Поэтому любые покрытия строительных конструкции помещений могут быть использованы для защиты от эксхаляция дочерних продуктов радона, которые выделяются из строительных материалов и конструкций помещений[8].

Основными мероприятиями по снижению активности дочерних продуктов радона в помещении является отказ от использования в строительстве зданий материалов с аномально высокой удельной активностью радона и применение в качестве отделочных материалов плохо проницаемые для 226Rа [8].

Поэтому исследование строительных материалов и сырья на содержание в них 226Rа является актуальной и необходимой задачей.

Были исследованы группы полимерных материалов, выполненных по разным технологиям [9]. На основе различных полимеров можно получить разнообразные материалы: пленки, листы, рулонные и вспененные, плиты, водонепроницаемые, коррозионностойкие, негорючие и др. изоляционные и отделочные материалы. Эти материалы обладают рядом ценных физико-механических в том числе средняя плотность их может колебаться в пределах от 10 до 2000 кг/м3, прочность может достигать до 200 МПа и более. Эти и другие свойства характеризуют полимерные материалы как универсальные.

Полимерные материалы могут производиться двумя способами: термохимическим и радиационно-химическим. В настоящее время более распространен термохимический способ производства. Однако он имеет существенный недостаток - неполная степень конверсии полимеров. Этот недостаток приводит в ряде случаев к повышенным химическим показателям в материале.

При радиационно-химическом способе производства конверсия полимеров при их отвердении практически полная, а затраты энергии на производство единицы продукции - значительно меньше [10], чем при термохимическом способе.

Исследованные нами основные физико-механические и радиационные показатели разработанных радиационно-модифицированных материалов (см. таблицу 1) позволили сделать вывод, что эти материалы могут быть конкурентоспособными для использования в качестве отделочных материалов для снижения объемной активности радона в помещениях а также для снижения гамма фона помещения, так как эффективные удельные активности таких материалов в 10-15 раз ниже традиционных строительных материалов. [11]

Таблица 1

Характеристики материалов, полученных с использованием радиационной технологии

| Характеристика | Радиационно-модифицированные | Многоцветные плитки с радиацион-ноотвержденным лаковым покрытием |
| --- | --- | --- |
|  | волокнистые плиты | Мраморо-видные гипсополи-мерные плиты | на основе термопластов с наполнителем (20:80) | на основе реакто-пластов с наполнителем (20:80) |
| Размеры (длина, ширина, толщина), мм | 2500х1200х4:20 | 600х400х10:15 | 300х300х3 150х150х3 | 300х300х3 150х150х3 |
| Плотность, кг/м3 | 1100-1200 | 1800-2100 | 2000-2100 | 1900-2000 |
| Содержание полимера, % | 18-25 | 10-15 | 15-20 | 15-20 |
| Предел прочности: |  |  |  |  |
| при изгибе, МПа | 40-50 | 25-35 | 40-45 | 15-20 |
| при сжатии, МПа | 100-120 | 60-10 | - | - |
| Эффективная удельная активность, Бк/кг | 6,4-8,8 | 1,8-5,4 | 18,4-20,2 | 18,4-20,2 |

Литература

- Mabuchi K., Land Ch. E., Akiba S. Radiation, Smoking and Lung Cancer // RERF Update, 1991. Vol. 3, N 4. pp. 7-8.

- Зорина Л.В., Стасов В.В., Бураева Е.А. Техногенный 210PB в атмосфере промышленного центра в холодный период года // Инженерный Вестник Дона, 2008, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2008/76

- US Radiation Policy Council (FRL-1527-1) Notice of Inguiry //Federal Register. 1980. Vol. 45. N 126. pp. 4-508.

- Stranden E., Berteid L. Radon in Dwelling and Influencing factors // Health Phys. 1980. Vol. pp. 275-284.

- Крисюк Э.М. Радиационный фон помещений. М.: Энергоатомиздат, 1989. -120 с.

- Стасов В.В., Зорина Л.В., Морозов А.Н., Бураева Е.А. Исследование связи радионуклидного состава почвенных фракций и атмосферных аэрозолей // Инженерный Вестник Дона, 2007, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2007/29

- Nazaroff W.W. An Improved Technique for Measuring Working Levels of Radon Daughters in Residences // Health Phys. 1980. Vol. 39. P. 683.

- Хорзова Л.И. Методология радиационного контроля в строительной индустрии и управления снижением дозовых нагрузок населения: дис. ... канд. тех. наук: 05.14.16. Волгоград, 2000. 244 с.

- Пикаев А.К. Современная радиационная химия. Твердое тело и полимеры. Прикладные аспекты.  М.: Наука, 1987. – 446 с.

- Козлов Ю.Д., Хорзова Л.И. Российские высокие энергосберегающие технологии в индустрии. // Качество внутреннего воздуха и окружающей среды. Материалы Международной конференции. 2002.  С. 34-38.

- Wadach J.B., Clarke W.A., Nitschke L.A. Testing of Inexpensive Radon Migration Techigues in New-York State Houmes // Ibil. 1984. Vol. 47. P. 205.

References

- Mabuchi K., Land Ch. E., Akiba S. Radiation, Smoking and Lung Cancer RERF Update, 1991. Vol. 3, N 4. pp. 7-8.

- Zorina L.V., Stasov V.V., Buraeva E.A. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2008, №2. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2008/76

- US Radiation Policy Council (FRL-1527-1) Notice of Inguiry Federal Register. 1980. Vol. 45. N 126. pp. 4-508.

- Stranden E., Berteid L. Radon in Dwelling and Influencing factors Health Phys. 1980. Vol. pp. 275-284.

- Krisjuk Je.M. Radiacionnyj fon pomeshhenij [Radiation background of premises]. M.: Jenergoatomizdat, 1989.120 p.

- Stasov V.V., Zorina L.V., Morozov A.N., Buraeva E.A. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2007, №2. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2007/29

- Nazaroff W.W. An Improved Technique for Measuring Working Levels of Radon Daughters in Residences Health Phys. 1980. Vol. 39. P. 683.

- Horzova L.I. Metodologija radiacionnogo kontrolja v stroitel'noj industrii i upravlenija snizheniem dozovyh nagruzok naselenija:[Methodology of radiation control in the construction industry and management of the reduction of dose loads of the population] dis. ... kand. teh. nauk: 05.14.16. Volgograd, 2000. 244 p.

- Pikaev A.K. Sovremennaja radiacionnaja himija. Tverdoe telo i polimery. Prikladnye aspekty [Modern radiation chemistry. Solid body and polymers. Applied aspects].  M.: Nauka, 1987.  446 p.

- Kozlov Ju.D., Horzova L.I. Kachestvo vnutrennego vozduha i okruzhajushhej sredy. Materialy Mezhdunarodnoj konferencii (Quality of indoor air and environment. Materials of the International Conference). 2002.  pp. 34-38.

- Wadach J.B., Clarke W.A., Nitschke L.A. Testing of Inexpensive Radon Migration Techigues in New-York State Houmes  Ibil. 1984. Vol. 47. P. 205.