Влияние многозарядных примесных центров на распределение потенциала в приповерхностной области полупроводника

С.А. Богданов, А.Г. Захаров, И.В. Писаренко

Технологический институт федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» в г. Таганроге.

Кристаллографические дефекты оказывают существенное влияние на характеристики полупроводниковых приборов, элементов интегральных схем, а также во многом определяют процент выхода годной продукции. Процесс изготовления структур твердотельной электроники включает последовательность сложных физико-химических операций, каждый этап которой сопровождается формированием различных, как желательных, так и нежелательных кристаллографических дефектов, характерных именно для данного этапа [1, 2]. Примеси и дефекты играют определяющую роль в рекомбинационных процессах.

Дефекты, взаимодействующие с носителями заряда, принято называть электрически активными. Некоторые из них образуют в запрещенной зоне полупроводника глубокие энергетические уровни (ГУ), которые характеризуются такими параметрами как энергия ионизации Еt, концентрация Nt, сечение захвата σt.

В работах [3 – 7] представлены физико-математические модели и проведено моделирование электрофизических свойств и характеристик структур металл-полупроводник с барьером Шоттки, структур металл-диэлектрик-полупроводник, а также транзистора с металлической базой. При моделировании учитывалось наличие в запрещенной зоне полупроводника однозарядных ГУ, обусловленных электрически активными примесями и несовершенством его кристаллического строения, а также неоднородность их пространственного распределения. В ряде случаев энергетический спектр примесного полупроводника оказывается более сложным и характеризуется несколькими уровнями в запрещенной зоне [8, 9]. В частности, сложным спектром обладают атомы примеси переходных металлов в кремнии – медь, золото, железо, цинк и др (рис. 1).

Характеристики области пространственного заряда в полупроводниковой структуре, сформированной на основе полупроводника с ГУ, могут иметь существенные особенности, обусловленные перераспределениями носителей заряда. Это требует учета влияния ГУ при моделировании характеристик полупроводниковых приборов и структур, изготовленных на основе такого материала.

Известно, что атомы примесей, валентность которых отличается на единицу от валентности собственных атомов полупроводника, могут находиться только в двух состояниях – нейтральном и заряженном. При этом такой донор или акцептор, независимо от того, нейтрален он или заряжен, характеризуется одним энергетическим уровнем в запрещенной зоне полупроводника [4]. При одном и том же пределе растворимости примесей, формирующих в запрещенной зоне полупроводника ГУ, наибольшее влияние на распределение потенциала будут оказывать многозарядные ГУ.

В спектре многозарядных примесей проявление энергетических уровней, обусловленных их наличием в полупроводнике, связано с сильным взаимодействием зарядов примесных центров [10]. Так, если один из энергетических уровней Eti ( i=1,2,…m, m - количество энергетических уровней, обусловленных многозарядным центром в запрещенной зоне полупроводника) уже занят электроном, а примесный центр

Рис. 1. – Энергетические уровни различных примесей в кремнии [8]

захватывает еще один электрон на вышележащий энергетический уровень Eti+1, то следует считать, что энергия уровня Eti уже не может проявиться в опытах из-за неразличимости между двумя электронами примесного центра Действительно, если электрон с уровня Eti переводить в зону проводимости, то электрон с уровня Eti+1 перейдет на освободившийся уровень Eti, передавая высвобождающуюся энергию электрону с уровня Eti. В результате на ионизацию израсходуется энергия, соответствующая EC−Eti+1. Таким образом, существование энергетических уровней с энергией Eti+1 определяется тем, занят электроном или нет, лежащий ниже уровень Eti.

Для многозарядных центров концентрации носителей заряда на уровнях Eti, взаимосвязаны и могут меняться при изменении положения уровня Ферми, температуры, величины поверхностного потенциала и т.п. Полная концентрация многозарядных примесных центров N может быть представлена в виде суммы концентраций многозарядных  центров одного типа, находящихся в разных зарядовых состояниях [10]:

N=i=1m+1Ni−1,						(1)

где Ni−1 - концентрация центров, характеризующихся величиной заряда (−q⋅(i−1)), q - элементарный заряд.

При этом концентрация примесных центров M, соответствующая уровню с энергией Eti

Mi=Ni+Ni−1,						(2)

следовательно, концентрация i-кратно ионизированных атомов может быть записана в виде произведения концентрации примесных центров Mi на вероятность их заполнения электроном fi:

Ni=Mifi.							(3)

Решая систему уравнений (3) для i=1,2,…m, с учетом (1) и (2) можно определить концентрации центров Ni−1 с зарядом (−q⋅(i−1)).

Рассмотрим примесь меди в кремнии. Примесные центры меди в кремнии могут находиться в четырех состояниях: нейтральном, однократно, двукратно и трехкратно отрицательно заряженном. Тогда выражение (1) примет вид:

N=N0+N1+N2+N3,

а система уравнений (3) с учетом (1) и (2)

N0=N−N1−N2−N3,N1=M1f1=(N1+N0)f1,N2=M2f2=(N2+N1)f2,				(4)

Решая систему уравнений (4) находим значения концентраций центров разной зарядовости:

N3=N⋅f1f2f3(1−f2)(1−f3)+f1f2,								(5)

N2=N⋅f1f21−f2+f1f21−f1f2f3(1−f2)(1−f3)+f1f2,					(6)

N1=N⋅f11−f1f21−f2+f1f21−f1f2f3(1−f2)(1−f3)+f1f2,			(7)

N0=N⋅(1−f1)1−f1f21−f2+f1f21−f1f2f3(1−f2)(1−f3)+f1f2.			(8)

Полученные выражения (5) – (8) позволяют оценить концентрации трехкратно, двукратно, однократно ионизированных и электрически нейтральных атомов акцепторной примеси, формирующей в запрещенной зоне полупроводника три энергетических уровня Et3, Et2, Et1 соответственно. Выражения (5) – (8), могут быть упрощены в случае, если уровни Et3, Et2, Et1 отделены друг от друга энергетическими зазорами много большими kT, где k – постоянная Больцмана, T – абсолютная температура. Тогда, например, если уровень Ферми находится между Et2 и Et3, но достаточно далеко от обоих, можно считать, что f1≈1, f2≈1, f3≈0 и из (5) – (8) получаем N3≈0, N2≈N, N1≈0, N0≈0, т.е. все центры находятся в зарядовом состоянии (−2q).

Рассчитаем распределение потенциала ϕ(x) в кремнии легированном фосфором с концентрацией Nd=1015см-3, при наличии в нем примеси меди с N=1014см-3, Et1=EV+0,24эВ, Et2=EV+0,4эВ, Et3=EV+0,53эВ [6] (см. рис. 1.), решив уравнение Пуассона:

∂2ϕ∂x2=−qεε0(p−n+Nd−N1−2N2−3N3),				(9)

где ε – диэлектрическая проницаемость полупроводника; ε0 – электрическая постоянная; p, n – концентрации свободных дырок и электронов соответственно.

В первом приближении вероятность fi заполнения электронами i-го акцепторного ГУ можно оценить выражением:

fi=f(Eti,ϕ)=11+expEC−Eti−EF−qϕkT,

Концентрации свободных носителей зарядов, а также ионизированных атомов мелкой донорной примеси в невырожденном полупроводнике можно определить, используя известную методику [8].

Распределения электростатического потенциала в приповерхностной области кремния для температуры Т = 300 К, при величине поверхностного потенциала ϕS=−0,55В приведены на рис. 2.

Рис. 2. – Распределение потенциала в области пространственного заряда полупроводника (1 – без ГУ в полупроводнике, 2 – в случае многозарядных ГУ, обусловленных примесью меди в кремнии).

Разработанная математическая модель позволяет оценить концентрации атомов многозарядных примесных центров, находящихся в различном зарядовом состоянии, а также их влияние на распределение потенциала в приповерхностной области полупроводника и как следует из [11, 12] актуальна при разработке перспективных элементов оптоэлектронных устройств.

Литература:

1. Адамов Ю.Ф., Верховцева А.В., Шурчков И.О., Балака Е.С. Анализ конструктивно-технологических ограничений при проектировании лавинных фотодиодов, работающих в режиме счета фотонов [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2012, № 2. – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n2y2012/788 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

2. Борискин В.С., Гулякович Г.Н., Северцев В.Н. Организация мелкосерийного производства микросхем [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2012, № 2. – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n2y2012/789 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

3. Богданов С.А., Захаров А.Г. Моделирование распределения потенциала в приповерхностной области полупроводника с глубокими уровнями [Текст] // Известия ТРТУ. Технические науки. – 2005. – № 9. – C. 217–222.

4. Богданов С.А., Захаров А.Г. Вольт-фарадные характеристики МДП-структур с учетом однозарядного глубокого энергетического уровня [Текст] // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. - 2007. - № 5. - С. 22–24.

5. Богданов С.А., Захаров А.Г., Котов В.Н. Моделирование распределения потенциала в барьерах Шоттки транзистора с металлической базой [Текст] // Нано- и микросистемная техника. - 2007. - № 4. - С. 45–47.

6. Богданов С.А., Захаров А.Г., Лытюк А.А. Моделирование распределения потенциала в барьерах Шоттки с учетом краевых эффектов [Текст] // Нано- и микросистемная техника. - 2011. - № 5. - С. 12–15.

7. Богданов С.А., Захаров А.Г., Лытюк А.А. Диффузионная модель процесса деградации контактов металл-полупроводник с барьером Шоттки // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2012. - № 1. – С. 53 – 58.

8. Зи С.М. Физика полупроводниковых приборов [Текст] / М.: Энергия, 1973. – 656 с.

9. Gassoumi M., Bluet J.M., Guillot G., Gaquière C., Maaref H. Characterization of deep levels in high electron mobility transistor by conductance deep level transient spectroscopy [Текст] // Materials Science and Engineering: C. – 2008. Т. 28. № 5-6. – P. 787 – 790.

10. Рывкин С.М. Фотоэлектрические явления в полупроводниках [Текст] / М.: Физматгиз, 1963. – 496 с.

11. Lin S., Zeng S., Cai X., Zhang J., Wu S., Sun L., Zhang B. Simulation of doping levels and deep levels in InGaN-based single-junction solar cell [Текст] // Journal of Materials Science. - 2012. Т. 47. № 11. - P. 4595-4603.

12. Ali A., Asghar M., Gouveas T., Hasan M.-A., Zaidi S.H. Influence of deep level defects on the performance of crystalline silicon solar cells: experimental and simulation study [Текст] // Solar Energy Materials & Solar Cells. – 2011. Т. 95. № 10. – P. 2805 – 2810.