Учет вероятностной составляющей при назначении  проектных модулей упругости слоев асфальтобетона

Е.В. Углова, А.Н. Тиратурян, В.В. Акулов, Д.А. Валенцев, В.Ю. Шаталов

Донской Государственный Технический Университет

Академия Строительства и Архитектуры

Аннотация: Рассмотрены вопросы учета вероятностной составляющей при назначении проектных значений модулей упругости слоев асфальтобетона. При этом в качестве расчетной модели, используется американская модель Витчака для назначения комплексного динамического модуля упругости асфальтобетона. Для учета неопределенности, связанной с материаловедческими факторами подбора асфальтобетонной смеси, применены методы статистического моделирования, в частности метод Монте-Карло.

Ключевые слова: дорожная одежда, надежность, модуль упругости, статистическое моделирование

Проблема преждевременного разрушения дорожных конструкций является актуальной как в отечественной, так и зарубежной практике. Так, по данным Росавтодора за период 2013-2015 год на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования было направлено 597.4 млрд руб. [1]. Уменьшить эти затраты возможно путем обеспечения продления межремонтных сроков службы дорожных одежд.

Фундамент надежности и долговременной прочности нежестких дорожных одежд закладывается на стадии их проектирования [2]. Подробно вопросы надежности нежестких дорожных одежд рассматривались в работах И.А. Золотаря, В.В. Семенова, В.К. Некрасова, В.С. Столярова, Н.Е. Кокодеевой [2-6]. В общем виде в соответствии с действующим нормативным документом на проектирование нежестких дорожных одежд ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд» уровень надежности дорожной одежды P определяется как:

P = 1- Fp/F0

Где P – уровень надежности дорожной конструкции (вероятность отказа) по одному или ряду критериев прочности;

Fp – площадь покрытия дорожной одежды, имеющая недопустимые деформации или разрушения на конец срока службы;

F0 – общая площадь дорожной одежды

Так если уровень надежности дорожной одежд на стадии проектирования принимается равным 0.95, то подразумевается, что на конец расчетного срока службы дорожной одежды 5 % покрытия будут находиться в неудовлетворительном состоянии. Однако важно отметить, что в отечественной нормативной базе практически отсутствует описание того, что именно считать отказом дорожной конструкции, или недопустимыми дефектами. При этом выполнение критериев прочности дорожной одежды на стадии проектирования не гарантирует отсутствия деформаций и разрушений покрытий в реальных условиях эксплуатации.

В работах Е.В. Угловой и В. П. Матуа [7,8] были разработаны теоретические основы методов прогнозирования накопления усталостных и пластических деформаций на поверхности покрытий нежестких дорожных одежд. Следует отметить, что оба метода используют преимущественно детерминированные модели прогнозирования. В то же время в работе дорожной конструкции чрезвычайно сильна стохастическая (вероятностная) составляющая во многом определяющая темпы разрушения нежестких дорожных одежд. Таким образом, разработка эффективного аппарата для оценки надежности результатов прогнозирования является актуальной задачей.

В качестве основных параметров фактическая неоднородность которых влияет на надежность прогнозирования разрушений и деформаций на поверхности нежестких дорожных одежд можно выделить две группы параметров. К I группе следует отнести материаловедческие факторы, такие как:

- неоднородность гранулометрического состава асфальтобетонной смеси;

- неоднородность содержания битума в асфальтобетонной смеси;

- неоднородность остаточной пористости асфальтобетонной смеси.

Ко II группе относятся структурные показатели дорожной одежды:

- неоднородность модулей упругости слоев покрытия дорожных одежд;

- неоднородность модулей упругости слоев основания;

- неоднородность модуля упругости грунта земляного полотна;

- неоднородность толщин слоев дорожной одежды

Учет неоднородности показателей первой группы требует применения зависимостей, связывающих материаловедческие факторы подбора асфальтобетонных смесей со значениями модуля упругости асфальтобетонов. В качестве такой зависимости может быть выделена модель комплексного динамического модуля упругости асфальтобетона, полученная американским ученым M.W. Witczak [10] на основе лабораторных испытаний 205 составов асфальтобетонных смесей на 23 типах битумных вяжущих.

logE=3.750063+0.02932ρ200−0.001767ρ2002−0.002841ρ4−0.058097Va−0.802208(VbeffVbeff+Va)+3.871977−0.0021ρ4+0.003958ρ38−0.000017ρ382+0.005470ρ341+e(−0.603313−0.313351log(f)−0.393532log(η))

E - комплексный динамический модуль упругости асфальтобетона, psi (фунтов на квадратный дюйм)

ρ200 – полный проход через сито 0.075 мм, %

ρ4 – суммарный остаток на сите размером 4.75 мм, %

ρ38 - суммарный остаток на сите размером 9.5 мм, %

ρ34 - суммарный остаток на сите размером 19 мм, %

η – вязкость битума, 106 Пз

Vа – содержание воздушных пор, %

Vbeff – эффективное содержание битума, %

f – частота нагружения, Гц

Вязкость битума η определяется как:

loglogη=A+VTSlogTR

η – вязкость битума, сПз

A - коэффициент регрессии;

VTS - регрессионный наклон температурной чувствительности вязкости;

TR – температура в градусах Ранкина, Ra (°C = ((°R) - 491.67) * 5/9)

С использованием модели Витчака был проведен численный эксперимент по исследованию влияния неоднородности гранулометрического состава, содержания вяжущего и остаточной пористости асфальтобетона в проектных пределах, регламентируемых действующими нормативными документами. В рамках проведенного эксперимента анализировались такие типы асфальтобетона как: щебеночно-мастичный асфальтобетон, асфальтобетон плотный мелкозернистый тип А, асфальтобетон плотный крупнозернистый тип А, асфальтобетон пористый крупнозернистый, полимерно-дисперсно-армированный асфальтобетон P40 (по СТО АВТОДОР 2.11-2015). В таблицах 1-3 приведены нижние и верхние границы зерновых составов для рассматриваемых асфальтобетонов, остаточной пористости и содержания органического вяжущего.

Таблица 1

Зерновые составы минеральной части исследуемых асфальтобетонов

| Тип асфальтобетона | Размер зерен, мм, мельче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 | 0,071 |
| ЩМА-20 (ГОСТ 31015-2002) |  | 100-90 | 70-50 | 42-25 | 30-20 | 25-15 | 24-13 | 21-11 | 19-9 | 15-8 | 13-8 |
| А/б плотный м/з тип А (ГОСТ 9128-2009) |  | 90-100 | 75-100 (90-100) | 62-100 (90-100) | 40-50 | 28-38 | 20-28 | 14-20 | 10-16 | 6-12 | 4-10 |
| А/б плотный к/з тип А (ГОСТ 9128-2009) | 90-100 | 66--90 | 56-70 | 48-62 | 40-50 | 28-38 | 20-28 | 14-20 | 10-16 | 6-12 | 4-10 |
| А/б пористый к/з (ГОСТ 9128-2009) | 90-100 | 75-100 (90-100) | 64-100 | 52-88 | 40-60 | 28-60 | 16-60 | 10-60 | 8-37 | 5-20 | 2-8 |
| ПДА асфальтобетон P40 (СТО 2.11-2015) | 90-100 | 75-88 | 64-80 | 52-67 | 34-45 | 24-38 | 16-30 | 10-23 | 7-15 | 4-11 | 1-7 |

Таблица 2

Диапазон допустимых значений остаточной пористости исследуемых асфальтобетонов

| Тип асфальтобетона | Остаточная пористость, % |
| --- | --- |
| ЩМА-20 | 1.5 – 4.5 |
| А/б плотный м/з тип А (ГОСТ 9128-2009) | 2.5 - 5 |
| А/б плотный к/з тип А (ГОСТ 9128-2009) | 2.5 - 5 |
| А/б пористый к/з (ГОСТ 9128-2009) | 5 - 10 |
| ПДА асфальтобетон P40 | 4 - 7 |

Таблица 3

Диапазон допустимых значений содержания вяжущего в смеси

| Тип асфальтобетона | Содержание вяжущего, % |
| --- | --- |
| ЩМА-20 | 5.5 – 6.0 |
| А/б плотный м/з тип А (ГОСТ 9128-2009) | 4.5 – 6.0 |
| А/б плотный к/з тип А (ГОСТ 9128-2009) | 4.5 – 6.0 |
| А/б пористый к/з (ГОСТ 9128-2009) | 3.5-5.5 |
| ПДА асфальтобетон P40 | 3.5-4.5 |

Для моделирования влияния представленных диапазонов значений параметров I группы на значения комплексного динамического модуля упругости асфальтобетона применялся метод Монте-Карло [11, 12]. Этот метод основан на получении большого числа реализаций стохастического (случайного) процесса, который формируется таким образом, чтобы его вероятностные характеристики совпадали с аналогичными величинами решаемой задачи. При проведении моделирования предполагалось, что изменение составов минеральной части исследуемых асфальтобетонов, остаточной пористости и содержания вяжущего, в пределах регламентируемых нормативными документами, подчиняется закону нормального распределения.

По итогам проведенного численного моделирования были получены значения модулей упругости для среднесуточных температур покрытия разных периодов года (на примере Ростовской области), приведенные в таблице 4: Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что рассматриваемые факторы оказывают серьезное влияние на значения комплексного динамического модуля упругости слоя асфальтобетона.

Таблица 4

Значения динамического модуля упругости различных типов асфальтобетона

| Слой |  | Модуль упругости слоя, рассчитанный для различных времен года (среднесуточная температура) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зима (t=3.5ºC) | Ранняя весна (t=10ºC) | Поздняя весна (t=25ºC) | Лето (t=35.6ºC) | Осень (t=19.8ºC) |
| ЩМА-20 | 5 % | 7030 | 4330 | 1468 | 736 | 2122 |
|  | Среднее | 5900 | 3620 | 1230 | 614 | 1772 |
|  | 95 % | 4900 | 3000 | 1023 | 513 | 1480 |
| Асфальтобетон плотный мелкозернистый тип А | 5 % | 6713 | 4235 | 1468 | 719 | 2030 |
|  | Среднее | 5604 | 3536 | 1230 | 600 | 1772 |
|  | 95 % | 4678 | 2952 | 1023 | 500 | 1450 |
| Асфальтобетон плотный крупнозернистый | 5 % | 8860 | 5461 | 1767 | 865 | 2554 |
|  | Среднее | 7736 | 4770 | 1543 | 756 | 2231 |
|  | 95 % | 6760 | 4166 | 1348 | 660 | 1948 |
| Асфальтобетон пористый крупнозернистый | 5 % | 6122 | 4227 | 1399 | 701 | 2070 |
|  | Среднее | 5111 | 3224 | 1067 | 535 | 1579 |
|  | 95 % | 4266 | 2459 | 814 | 408 | 1204 |
| ПДА асфальтобетон | 5 % | 6416 | 4048 | 1435 | 656 | 1982 |
|  | Среднее | 5604 | 3536 | 1198 | 573 | 1731 |
|  | 95 % | 4794 | 2888 | 1000 | 500 | 1412 |

Так для различных температур покрытия дорожной одежды разница между значениями динамического модуля упругости асфальтобетона 5 % обеспеченности и 95 % обеспеченности может составлять от 23 до 30 %. Учесть данный фактор на стадии проектирования возможно изначально закладывая в процессе расчета нежесткой дорожной одежды динамические модули упругости асфальтобетона 95 % обеспеченности. Безусловно, применение подобного подхода требует дополнительных исследований (в частности внедрения в практику РФ основных положений методологии Superpave) и верификации рассматриваемой модели комплексного динамического модуля упругости для условий РФ. Важно также отметить, что внедрение данного подхода в производственную практику повлечет за собой необходимость проведения при приемке построенных участков автомобильных дорог обязательного контроля фактических значений модулей упругости слоев асфальтобетона.

Литература

- Углова Е.В., Васильев Д.С. Разработка эффективных решений ремонта дорожной одежды на городских магистралях // Инженерный вестник Дона, 2015, №2,ч.2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/3072

- Бессчетнов Б.В. Повышение длительной трещиностойкости асфальтобетона дорожных покрытий // Инженерный вестник Дона, 2012, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2012/856

- Золотарь И. А. Повышение надежности автомобильных дорог / И.А. Золотарь, М.: Транспорт, 1977. – 183 с.

- Семенов В. А. Качество и однородность автомобильных дорог / В.А. Семенов, М.: Транспорт, 1989. – 125 с.

- Столяров В. В. Оценка надежности нежестких дорожных одежд на основе законов распределения общих модулей упругости / В. В. Столяров, Е. Е. Зверкова, А. С. Фомина // Дороги и мосты. - 2014. -  № 30. - С. 153-174.

- Кокодеева Н. Е. Методологические основы комплексной оценки надежности автомобильных дорог в системе технического регулирования дорожного хозяйства: автореф. дис.  д-р. техн наук: 05.23.11. / Н. Е. Кокодеева. - Саратов, 2011. – 339 с.

- Кокодеева Н. Е. Определение срока службы дорожной одежды и темпов ее разрушения с учетом изменения влажности грунта в расчетный период года (с позиции теории риска) / Н. Е. Кокодеева // Строительство и реконструкция. Известия ОрелГТУ. - 2009 (ноябрь-декабрь). - № 6/26 (574). - С. 86–93.

- Углова Е. В. Теоретические и методологические основы оценки остаточного усталостного ресурса асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог: дис. д-ра. техн. наук: 05.23.11 / Е. В. Углова – Волгоград., 2009. – 371 с.

- Матуа В. П. Исследование напряженно-деформированного состояния дорожных конструкций с учетом их неупругих свойств и пространственного нагружения: автореф. дис. д-ра техн. наук / В. П. Матуа. М., - 2002. 32 с.

- Witchzhak M. N.C.H.R.P. Guide for mechanistic-empirical design of new and rehabilitated pavement structures. Transport research boarding. 2004. – 1240 p.

- Alex F Bielajew. Fundamentals of the Monte Carlo method for neutral and charged particle transport. Washington 2001 – 300 p.

- Fishman, George S. Monte Carlo: concepts, algorithms, and applications. — Springer, 1996. — ISBN 0-387-94527-X. 17 p.

References

- Uglova E.V., Vasil'ev D.S. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2015, №2, part 2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/3072

- Besschetnov B.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2012/856

- Zolotar' I. A. Povyshenie nadezhnosti avtomobil'nyh dorog [Improving roads reliability]. I.A. Zolotar', M.: Transport, 1977.  183 p.

- Semenov V. A. Kachestvo i odnorodnost' avtomobil'nyh dorog [The quality and uniformity of highways]. V.A. Semenov, M.: Transport, 1989.  125 p.

- V. V. Stoljarov, E. E. Zverkova, A. S. Fomina. Dorogi i mosty. 2014.  № 30. pp. 153-174.

- Kokodeeva N. E. Metodologicheskie osnovy kompleksnoj ocenki nadezhnosti avtomobil'nyh dorog v sisteme tehnicheskogo regulirovanija dorozhnogo hozjajstva [Methodological basis of a comprehensive assessment of the reliability of road maintenance in road sector regulatory system]: avtoref. dis.d-r. tehn nauk: 05.23.11.N. E. Kokodeeva. Saratov, 2011. 339 p.

- N. E. Kokodeeva. Stroitel'stvo i rekonstrukcija. Izvestija OrelGTU.  2009 (nojabr'-dekabr'). № 6/26 (574). pp. 86–93.

- Uglova E. V. Teoreticheskie i metodologicheskie osnovy ocenki ostatochnogo ustalostnogo resursa asfal'tobetonnyh pokrytij avtomobil'nyh dorog [Theoretical and methodological framework for the assessment of residual fatigue life of asphalt concrete pavement of roads]: dis. d-ra. tehn. nauk: 05.23.11. E. V. Uglova .Volgograd, 2009. 371 p.

- Matua V. P. Issledovanie naprjazhenno-deformirovannogo sostojanija dorozhnyh konstrukcij s uchetom ih neuprugih svojstv i prostranstvennogo nagruzhenija [Investigation of stress-strain state of the road constructions in view of their non-elastic properties and spatial loading]: avtoref. dis. d-ra tehn. Nauk. V. P. Matua. M., 2002. 32 p.

- Witchzhak M. N.C.H.R.P. Guide for mechanistic-empirical design of new and rehabilitated pavement structures. Transport research boarding. 2004. 1240 p.

- Alex F Bielajew. Fundamentals of the Monte Carlo method for neutral and charged particle transport. Washington 2001.  300 p.

- Fishman, George S. Monte Carlo: concepts, algorithms, and applications.  Springer, 1996. ISBN 0-387-94527-X. 17 p.